以下是两份实验报告的撰写框架及内容示例（需结合实际实验数据补充完善）：

## 实验报告一：四柱液压机冲压成形实验报告

### 一、基本信息

- 实验名称：四柱液压机冲压成形工艺参数对成形质量的影响实验

- 学生姓名：__________

- 班号：__________

- 实验日期：2025年06月09日

### 二、实验步骤

- 设备与材料准备：

  - 调试四柱液压机，检查压力、行程精度；准备不同厚度（如1mm、1.5mm、2mm）的冷轧钢板，凸模圆角半径（如5mm、8mm、12mm）的模具，以及润滑剂（如机油、石墨）。

- 分组实验：

  - 固定其他参数，依次改变板料厚度、润滑状态（润滑/无润滑）、凸模圆角半径、压边力（通过液压阀调节，如30kN、50kN、80kN），每组参数重复冲压3次。

- 质量检测：

  - 观察工件表面（起皱、开裂、划痕），测量关键尺寸（如拉深高度、壁厚减薄率），记录缺陷位置及程度。

### 三、参数对成形质量的影响分析

| 参数 | 影响规律 | 优化建议 |
| --- | --- | --- |
| 板料厚度 | 薄料易起皱（压边力不足时），厚料抗皱性好但易开裂（拉应力集中）。 | 按零件强度选厚度，配合压边力调整 |
| 润滑情况 | 润滑降低摩擦，减少开裂但可能加剧起皱（需平衡压边力）；无润滑易划痕、开裂。 | 选合适润滑剂（如机油+石墨），均匀涂抹 |
| 凸模圆角半径 | 圆角过小→应力集中开裂；圆角过大→板料起皱（压边约束弱）。 | 取板厚的5~10倍（如1mm板选8mm圆角） |
| 压边力 | 不足→口部起皱；过大→侧壁/圆角开裂。 | 试冲确定临界压边力（如50±10kN） |

### 四、思考题解答（示例）

- 主要缺陷及解决：

  - 起皱：压边力不足→增大压边力；润滑过强→降低润滑程度。

  - 开裂：拉应力过大→增大圆角、优化润滑；材料塑性差→退火或换料。

  - 回弹：模具预补偿（反弯曲）；控制冲压速度（热冲压减小回弹）。

- 其他影响参数：

  - 模具间隙：过小→壁厚减薄/开裂；过大→起皱/尺寸偏差。需匹配板厚（如1.1~1.2倍板厚）。

  - 冲压速度：高速→减少回弹但设备要求高；低速→易起皱。需结合模具刚性调整。

- 核心控制因素：
平衡“防皱（压边力、板厚） + 防裂（圆角、润滑） + 尺寸精度（模具间隙、速度）”，通过正交实验优化参数组合。

## 实验报告二：S梁与筒形拉深件成形分析实验（基于Dynaform）

### 一、基本信息

- 实验名称：S梁与筒形拉深件成形模拟及工艺参数优化实验

- 学生姓名：__________

- 班号：__________

- 实验日期：2025年06月09日

### 二、成形分析步骤

#### （一）S梁成形分析（MSTEP一步成形法）

- 模型构建：

  - 导入S梁CAD模型，定义材料（如DP600，输入弹性模量、屈服强度、硬化曲线）。

  - 划分工件网格（BT壳单元，圆角处加密），模具设为刚性体（凸模、凹模、压边圈）。

- 工艺参数定义：

  - MSTEP要素：模具运动（凸模行程50mm）、压边力（40kN恒定）、摩擦系数（0.12，模拟干摩擦）。

  - 定位模具：Min.Distance设为1.2倍板厚（板厚1mm，故1.2mm，避免干涉）。

- 求解与后处理：

  - 选用增量法求解（LS-DYNA求解器），计算后提取成形极限图（FLD）（判断破裂）、厚薄图（分析壁厚变化）。

#### （二）筒形拉深件成形分析

- 几何与网格：

  - 板料直径D0=100mm，凹模直径d=50mm，凸模圆角R=8mm。

  - 工件网格加密（拉深圆角处单元尺寸≤1mm），模具定义同前。

- 工艺设置：

  - 拉深深度30mm，压边力曲线（初始30kN，随行程线性增至50kN，抑制起皱）。

  - 模具间隙1.1mm（板厚1mm），摩擦系数0.08（涂润滑油）。

- 后处理重点：

  - 筒壁FLD分析（凸模圆角处应变是否超临界值），厚薄图（顶部壁厚减薄率≤25%为合格）。

### 三、成形结果讨论

- S梁分析：

  - FLD：拐角处应变接近临界值（易破裂），需增大凸模圆角或降低压边力。

  - 厚薄图：弯曲区壁厚减薄（15%），凹陷区增厚（8%，无起皱，压边力合理）。

- 筒形件分析：

  - FLD：凸模圆角处应变进入破裂区（优化方案：增大圆角至10mm，润滑升级为MoS₂）。

  - 厚薄图：筒壁顶部减薄22%（接近极限，需降低拉深速度），口部增厚5%（压边力充足，无起皱）。

### 四、思考题解答（示例）

- MSTEP一步成形法要素：
需定义 模具几何、材料模型、工艺参数（压边力、速度、摩擦）、边界条件（模具约束、工件定位） 共4类要素。

- Min.Distance确定：
取 板厚+模具间隙（如板厚1mm，间隙0.2mm，则Min.Distance≥1.2mm），避免模具碰撞，保证板料流动空间。

- 工件单元类型：
Dynaform常用 BT壳单元（大变形精度高、计算快），厚板可选用DKQ厚壳单元（考虑厚度方向应力）。

- Dynaform求解方式：

  - 一步法（One-Step）：快速预测成形性，适合方案筛选；

  - 增量法（Incremental）：分步模拟动态过程（如LS-DYNA），精度高但耗时；

  - 快速增量法（QuickForm）：平衡精度与效率，适合中等复杂件。

- 成形极限图（FLD）含义：
横轴为切向应变（ε₂），纵轴为径向应变（ε₁），曲线以上区域表示板材在此应变下会破裂，用于判断冲压件的破裂风险。

## 撰写提示

- 实验数据需补充具体数值（如板厚、压边力、模拟参数），结合实际测试结果完善图表（如FLD截图、厚薄图曲线）。

- 思考题可结合课程理论扩展（如Dynaform操作细节、单元类型的适用场景）。

- 两份报告均需体现**“参数-现象-机理-优化”**的逻辑，突出实验分析的系统性。

以上框架可根据实验实际情况调整，建议补充原始数据、图表及更详细的现象描述。