## Slide 2: 本章内容
◇ 了解应力的种类及其特点；
◇ 了解疲劳曲线及极限应力曲线的意义和用途；
◇ 能根据给定参数绘制零件的极限应力简化线图；
◇ 掌握单向变应力时的强度计算方法，了解应力等效转化的概念；
◇ 了解疲劳损伤累积假说(Miner法则)的意义及其应用方法；
◇ 了解双向变应力时的强度校核方法；
◇ 了解接触疲劳强度的概念。

## Slide 3
交变应力的描述
σa─应力幅值；σm─平均应力
σmax─最大应力；σmin─最小应力
r ─— 循环特性(应力比)
（幅值比）
变应力特性可用上述五大参数中的任意两个来描述。
交变应力的描述

## Slide 4
常见交变应力的类型
常见交变应力的类型
按变应力参数是否随时间变化分为
稳定交变应力
规律性不稳定交变应力
非规律性不稳定交变应力
思考：静载荷一定产生静应力吗?
Notes: 变应力下，零件的损坏形式是疲劳断裂。
稳定交变应力：应力变化的周期和幅值始终不变。
规律性不稳定交变应力可根据疲劳损伤累积假说定理，应用等效概念使之转化为相当的稳定变应力予以计算。
非规律性不稳定变应力其参数随即变化，应根据试验监测获得其统计分布规律，用统计疲劳强度方法予以解决。

## Slide 5
材料的疲劳曲线
材料的疲劳曲线（σ-N曲线）
是取同一值、不同值时做试验得到的。
表示在给定循环特性的条件下，应力循环次数与疲劳极限的关系曲线。
有限寿命
低周疲劳
高周疲劳
无限寿命
有限寿命区内的疲劳极限：
——有限寿命疲劳极限
N ——应力循环次数
m ——寿命指数
C ——材料常数
N0 ——循环基数
Notes: D点所对应的循环次数ND，D点的极限应力记为σr∞，称为持久疲劳极限。
对于各种工程材料来说，大致为106——25×107之间。由于ND有时很大，所以人们在做疲劳试验时，常规定一个循环次数N0（称为循环基数），用N0和与N0相对应的疲劳极限σrN0（简写为σr）来近似代表ND和σr∞。
m——寿命指数。与材料及应力种类有关。
KN——寿命系数。

## Slide 6
例1：某钢材的对称循环弯曲疲劳极限，屈服极限，取循环基数，寿命指数，试求循环次数分别为，，次时相应的寿命系数和疲劳极限。
材料的疲劳曲线
解：
由于
因
故应取
Notes: 评注：这是一个求解任意循环次数时疲劳极限的问题。本题主要考察学习者对疲劳曲线的特点、方程及其应用，疲劳损伤累积假说及Miner方程等考点掌握的情况。
注意题中易错点是塑性材料的屈服极限σS和循环基数N0。

## Slide 7
零件的极限应力线图（等寿命疲劳曲线）
同一材料在不同的循环特性下，有不同的疲劳极限，它们之间的关系可用极限应力线图来表示。
σa
σm
σS
σ-1
工程应用中：寻求近似方法
二次曲线
直线
近似
简化等寿命曲线
o
等寿命曲线
材料的等寿命疲劳曲线
Notes: 按试验结果，这一疲劳特性曲线为二次曲线，但在工程应用中，常将其以直线来近似代替。

## Slide 8
零件的等寿命疲劳曲线
塑性材料的疲劳极限应力简化图
零件的疲劳极限应力简化图ADGC
零件的疲劳强度极限线AG的方程
σ’ae—零件所受极限应力幅
σ’me—零件所受极限平均应力
 σ—零件受弯曲的材料常数
Notes: 简化等寿命曲线：极限应力线图（双直线极限应力图）。
折线A’D’G’C上各点的横坐标为极限平均应力σ’m，线上各点的纵坐标为极限应力幅σ’a。A’G’线为疲劳强度极限线；G’C线为屈服强度极限线。
综合影响系数只影响应力幅而不影响平均应力。
如果零件承受的工作应力点位于OAGC区域以内，即最大应力既不超过疲劳极限又不超过屈服极限，则零件不发生破坏，否则一定会发生破坏。

## Slide 9
单向稳定交变应力时的疲劳强度
零件的疲劳强度计算
根据工作平均应力及工作应力幅，标出工作应力点(或)；
根据零件工作应力变化规律在极限应力线AGC上定出极限应力点或；
M点的疲劳强度计算
N点的静强度计算
Notes: 何谓“单向稳定”？
单向：是指只有正应力或只有剪应力；稳定：是指应力的变化周期相同，变化幅值相同。
根据零件危险截面上的工作平均应力及工作应力幅，在极限应力图上标出工作应力点(或)；
对于切应力的情况，只需把以上公式中的正应力σ改为切应力τ即可。
上面所提到的三种应力变化规律的强度计算均是按无限寿命来考虑的，如果按有限寿命计算，则上述计算公式中用到的σ-1和σ0均应以σ-1N和σ0N来代替。
何谓“单向稳定”？
单向：是指只有正应力或只有剪应力；稳定：是指应力的变化周期相同，变化幅值相同。
根据零件危险截面上的工作平均应力𝜎_𝑚及工作应力幅𝜎_𝑎，在极限应力图上标出工作应力点𝑀(𝜎_𝑚,𝜎_𝑎)(或𝑁)；
对于切应力的情况，只需把以上公式中的正应力σ改为切应力τ即可。

## Slide 10
单向不稳定交变应力时的疲劳强度计算
零件的疲劳强度计算
用统计方法进行疲劳强度计算
按疲劳损伤线性累积假说进行强度计算
Miner法则
σ1
n1
σ2
n2
σ3
n3
σ4
n4
σmax
n
O
σmax
N
O
σ1
n1
N1
σ2
n2
N2
σ3
n3
N3
σr
σr
ND
强度条件为：
——不稳定变应力的计算应力
Notes: ni——第i个变应力σi的应力循环次数；Ni——在σi单独作用下材料发生疲劳破坏时的应力循环次数；z——变应力的级数。

## Slide 11
零件的疲劳强度计算
双向不稳定交变应力时的疲劳强度计算
弯扭复合受载
某些零件是在双向变应力下工作的，如转轴就受到弯和扭的联合作用。当零件上同时作用有同周期同相位的法向和切向稳定变应力及时：
——两向变应力均为对称循环稳定变应力时
——两向变应力均为不对称循环稳定变应力时

## Slide 12
机械零件的接触疲劳强度
体积应力——分布于零件各个质点（本体内各纤维）的应力。对应的是体积强度（拉、压、弯、剪、扭）
表面应力——通过表面接触传递载荷，在接触表面处产生于垂直表面的应力。可分为挤压应力和接触应力
按应力在零件上的分布情况可分为
按应力是否随时间变化可分为
静应力
变应力
应力细分
高度密贴
共曲接触
圆柱平面接触
异曲接触
机械零件的接触疲劳强度
Notes: 问题讨论：
1）相互接触的两个零件，接触应力的大小是否相同？
2）相互接触的两个零件，其许用接触应力的大小是否相同？
3）零件接触应力的循环特性是什么？

## Slide 13
例题讲解与讨论
例2：某钢制零件材料性能为：，，，受单向稳定变应力作用，危险剖面的综合影响系数，试1）绘制零件的简化极限应力图；2）若工作应力按常数的规律变化，问该零件首先发生疲劳破坏还是塑性变形？3）若工作应力按常数的规律变化，问在什么范围内，零件首先发生疲劳破坏？4）求时的、的值。
解：1）零件的简化极限应力图
400
333.35
333.35
780
45º
250
208

## Slide 14
例题讲解与讨论
2）若工作应力按常数的规律变化
对应的极限应力点落在CG上，所以零件首先发生塑性变形。
3）常数时，发生疲劳破坏的工作应力点应在OGA范围内，量取G点的纵横坐标值，可求得：
∴当时，首先发生疲劳破坏。
4）0.5时
400
333.35
333.35
780
45º
250
208
650
18.456º

## Slide 15
例3：某转轴工作时承受规律性非稳定对称循环变应力，，，，在每一工作周期内各应力均作用一次，已工作90000个周期，转轴材料的对称循环疲劳极限，循环基数，寿命指数，试求1）零件在此条件下的计算安全系数；2）零件的总寿命损伤率；3）零件剩余寿命还能工作多少个周期？4）如果，情况又会如何？
例题讲解与讨论
解：1）零件的计算安全系数：
∵计算应力为
∴零件的计算安全系数为：
2）求零件的总损伤率：

## Slide 16
例题讲解与讨论
3）剩余工作周期数数：
∵
∴零件剩余寿命还能工作0个周期
4）当时，则：

## Slide 17
例题讲解与讨论
剩余工作周期数数：
∴
∴ 零件剩余寿命还能工作28295个周期。

## Slide 18
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/